|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ausschreibungstext/Leistungsbeschreibung:** | |  | |
| **Systembeschreibung:** | Weco Plastik® Wandpaneele/Hygienepaneele | | |
|  |  | | |
| **Hersteller:** | Weco Plastik GmbH  Untere Wiesen 11/1  D-88416 Ochsenhausen  Tel. +49-7352-1833  Fax +49-7352-4371  Email: [info@wecoplastik.de](mailto:info@wecoplastik.de)  Webseite: [www.wecoplastik.de](http://www.wecoplastik.de) |  | |
| **Spezifikation:** | Lieferung und Montage einer hygienischen Wandverkleidung aus Weco Plastik®-  Hartschaum Paneelen mit bleifreier (Ca-Zn-stabilisierter) Oberfläche aus Hart-PVC, welche in montiertem Zustand glatt und abwaschbar und beständig gegen handels-übliche saure oder basische Reinigungsmittel ist. | | |
| **Artikel/Profil Nr.:** | 3020 H – Weco Hart (Wandpaneele) | | |
| **Bezeichnung:** | Hartschaum Wandpaneele / Hygienepaneele  Nut- und Federverschluss (spritzwasserdicht) | | |
| **Abbildung/Zeichnung:** |  | | |
| **Material:** | Vollmaterial geschäumt / Oberfläche: Hart-PVC bleifrei stabilisiert (Ca-Zn) | | |
| **Profilhöhe:** | 7 mm | | |
| **Deckbreite:** | 200 mm (5 Profile/Meter) | | |
| **Gewicht:** | 950 g/m entspricht 4,75 kg/m² | | |
| **Farbe:** | Grau-weiß ähnl. RAL 9002 | | |
| **Befestigung:** | Edelstahl Klammern A2 13x8 mm, 13x16mm od. Edelstahl Schrauben 3,5-4x20mm  Auch geeignet für Direktverklebung mit Hybrid-Kleber evtl. Vorbehandlung mit Primer / Haftvermittler erforderlich | | |
| **Mengen:** |  | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m² | Wandfläche | | EP (€/m)\_\_\_\_\_\_ Summe:\_\_\_\_\_\_\_€ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lfm | Kunststoff Unterkonstruktion 48x24mm  (Berechnungshilfe: Anzahl m² x 3 = lfm) | | EP (€/m)\_\_\_\_\_\_ Summe:\_\_\_\_\_\_\_€ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ml | Hybrid-Kleber, dauerelastisch  (Berechnungshilfe: 290 ml/m² Wand) | | EP (€/ml)\_\_\_\_\_\_Summe:\_\_\_\_\_\_\_€ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lfm | U-Abschlussleiste Nr. 7008 U 8 | | EP (€/m)\_\_\_\_\_\_ Summe:\_\_\_\_\_\_\_€ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lfm | F-Profil / Leibungsprofil Nr. 7408 LE 8 | | EP (€/m)\_\_\_\_\_\_ Summe:\_\_\_\_\_\_\_€ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lfm | H-Profil / Stoßleiste Nr. 7208 ST 8 | | EP (€/m)\_\_\_\_\_\_ Summe:\_\_\_\_\_\_\_€ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lfm | Eckprofil Nr. 7308 E8 (zweiteilig) | | EP (€/m)\_\_\_\_\_\_ Summe:\_\_\_\_\_\_\_€ |
| **Weblink:** |  | | |
| **Montageanleitung:** |  | | |